Таблицы к статье А.Гречихина "Ферритовые тороидальные антенны"

Таблица 1.  Конструктивные данные ферритовых антенн

| Антенна | ФТА1 | ФТА2 | ФТА3 | ФТА4 | ФСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сердечник | Кольцевой | Кольцевой | Кольцевой | Кольцевой | Стержневой |
| типоразмер материал масса (г) | К32´16´8 30ВН 27 | К65´50´6 65ВНП 48 | К65´40´6 55НН 75 | К110´85´10 55НН 200 | П14´7´80 30ВН 38 |
| Количество витков (70 МГц / 100 МГц) Диаметр провода (мм) | 60 / 42 0,2 | 58 / 42 0,4 | 49 / 34 0,2 | 36 / 25 1,3 | 18,5 / 12,5 0,4 |
| Вид намотки | Равномерная по окружности намотка | Шаг 4 мм |

Таблица 2.   Результаты моделирования

| Антенна | ФТА1 | ФТА2 | ФТА3 | ФТА4 | ФСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота 70 МГц |
| lq (мм) | 27 | 82 | 69 | 139 | 41 |
| lj (мм) | 27 | 60 | 63 | 102 | 34 |
| КПД (%) RA (Ом) Δf0.7 (МГц) | 0,25 25 0,26 | 0,32 142 1,4 | 0,37 98 1.1 | 1,3 93 1,4 | 0,82 15 0,43 |
| Частота 100 МГц |
| lq (мм) | 26 | 84 | 69 | 136 | 30 |
| lj (мм) | 27 | 62 | 65 | 107 | 37 |
| КПД (%) RA (Ом) Δf0.7 (МГц) | 0,42 31 0,6 | 0,27 324 6,5 | 0,37 225 5,3 | 1,3 206 6,0 | 0,84 23 1,1 |

Рисунки к статье А.Гречихина "Ферритовые тороидальные антенны"

Рис.1 (FTA_1.bmp)

Рис.2 (FTA_2.bmp)

Рис.3  (FTA_3.bmp)

Рис.4  (FTA_4.bmp)

Рис.5  (FTA_5.bmp)

Рис.6    (FTA_6.bmp)

Рис.7a  (FTA_7a.bmp)

Рис.7б  (FTA_7b.bmp)

Рис.7в  (FTA_7v.bmp)

Рис.8  (FTA_8.bmp)

Рис.9  (FTA_9.bmp)

Рис.10  (FTA_10.bmp)